Technický list

Supreme Primer je vodouriediteľná nekvapkajúca základná farba na impregnovanie povrchu pred použitím niektorej z farieb Vintro Supreme.

Opis

Je nevyhnutné použiť správnu základnú farbu a podkladovú farbu, inak nemusí konečný náter splniť svoju funkciu.
Supreme Primer je rýchloschnúca nekvapkajúca základná a podkladová farba. Má dobrú kryciu schopnosť, veľmi slabý zápach a matný povrch.
Použiteľná kdekoľvek v interiéri a exteriéri s našimi vodouriediteľnými farbami.
Ideálna na neošetrené alebo natierané povrchy.

Technické informácie

Výdatnosť: 18 m2/l

Minimálna trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu dodania

Použiteľnosť: drevené predmety, kov, interiér/exteriér

Doba schnutia: 1 - 2 hodiny

Ďalší náter: po 2 - 4 hodinách