- Názov výrobku:		BRILLANT 100

Zaradenie výrobku:		interiérové farby

Stručný popis výrobku:	interiérová disperzná umývateľná farba

Použitie: k vnútorným náterom stien a stropov, vápenných, vápennocementových, sadrovápenných a sadrových omietok, sadrokartónových, sadrovláknitých a drevovláknitých dosiek, omietok s akrylátovým spojivom, betónových panelov a monolitov, papierových tapiet na to určených, tapiet zo sklených vlákien a pod. Rovnako k aplikácii na podklady s kombináciou napr. minerálnych omietok a sadrokartónu alebo po vhodnej úprave povrchu na sololit, umakart a pod. Výrobok spĺňa požiadavky pre nátery, ktoré môžu prichádzať do nepriameho styku s potravinami.

Náter vytvára žiarivo biely, matný až hodvábne matný, stredne paropriepustný povrch, ktorý je odolný voči štandardnej vlhkosti v miestnostiach a odolný voči oderu za mokra v triede 2 až 1 podľa STN EN 13300. Zaschnutý náter odolá teplote okolo 70 ° C.

V systéme s výrobkom Hetline OL odoláva bežným dezinfekčným a čistiacim prípravkom.

Farba je vhodná pre výmaľbu reprezentatívnych obývacích a komerčných priestorov, zdravotníckych zariadení, škôl, detských izieb, kuchýň, jedální, chodieb, kancelárií, predajných priestorov a pod.

Nie je určená pre nátery vnútra zásobníkov na vodu, bazénov a pod. Natretý povrch nesmie byť v stálom kontakte s vodou a nesmie byť vystavený kondenzujúcej vlhkosti.

Odtiene: biely, tónovanie je možné vykonávať tónovacími farbami HETCOLOR alebo tónovacím prípravkom Kolorka (max. Do pomeru 1: 5 dielom farby). Bázy sa tónujú pomocou tónovacích strojov tónovacími systémami HET podľa mnohých vzorkovníc.

Riedidlo: voda (pitná)

Nanášanie: maliarskymi valčekmi (perlon, polyakryl, polyamid), príp. štetkou; malé plochy - štetcom; veľkoplošná aplikácie - striekaním AIRLESS, HVLP. Pri aplikácii striekaním je vhodné vopred vykonať skúšky na konkrétnom zariadení.

Výdatnosť: 6 - 10 m2 z 1 kg farby v jednej vrstve podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu, aplikačnej techniky, hrúbky nanesenej vrstvy a ďalších faktorov.

Podklad: suchý, súdržný, bez nečistôt, plesní a rias, nezasolený, nemastný, zbavený debniacich olejov, chemicky stály, vyzretý (pH ≤ 8,5; kontrolu je možné vykonať pH testerom). Nie je odporúčané aplikovať na náterové hmoty s nízkym obsahom disperzného spojiva. Vrstvy starých náterov s nedostatočnou priľnavosťou či súdržnosťou je nutné odstrániť. Je odporúčané zabezpečiť dostatočnú rovinnosť a zjednotenú nasiakavosť podkladu.

Aplikačná teplota: teplota hmoty, prostredia a podkladu sa musí pri aplikácii a do 24 hodín po aplikácii pohybovať v rozmedzí +5 až +30 ° C (lepšie +10 až +25 ° C).

Príklad aplikačného postupu:

- pred aplikáciou je potrebné farbu poriadne premiešať. Pri miešaní sa postupuje tak, aby nedochádzalo k prenikaniu vzduchu do hmoty a napeneniu farby.

- napúšťací náter sa vykoná farbou zriedenou max. do 0,3 l vody na 1 kg farby. Na extrémne hladké podklady (sadrokartón, sadrové stierky a pod.) sa ako napúšťací náter používa penetračný prípravok UP-GRUND, veľmi nasiakavé podklady sa napúšťajú prípravkami A-GRUND alebo AT-GRUND. Ak je podkladom súdržný, neprašný, málo nasiakavý pôvodný náter, napúšťací náter nie je nutný. Vrstvy starých náterov s nedostatočnou priľnavosťou je nutné vopred oškrabať. Škvrny po zatečenej vode, hrdzi, sadziach, anilínových farbách alebo nikotínu sa najprv pretrú izolačným náterom I-GRUND alebo v prípade väčšej intenzity farbou Hetline IZOL.

- po zaschnutí napúšťacieho náteru sa nanesú 1 až 2, pri nových alebo odtieňovo výrazne odlišných podkladov podľa potreby aj viac, krycie nátery farbou zriedenou max. 0,1 litra vody na 1 kg farby. POZOR: pri nadmernom nariedení farby sa znižuje krycia schopnosť a môže dôjsť k zhoršeniu parametrov farby.

- V prípade požiadavky na ešte vyššiu mechanickú odolnosť alebo na odolnosť voči bežným dezinfekčným a čistiacim prípravkom je vhodná následná aplikácia ochranného transparentného laku Hetline OL.

- všetky pomôcky pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu a po práci umyť vodou. V priebehu nanášania a schnutia zabezpečiť dôkladné vetranie.

Skladovateľnosť: 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale, pri +3 až +30 ° C, nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Balenie: podľa aktuálnej ponuky - pozri cenník

Vlastnosti náterovej hmoty:

| Klasifikácia vnútornej náterovej hmoty (STN EN 13300, čl. 4.1, 4.2) |  | konečné použitie: dekorácia |
| --- | --- | --- |
|  |  | typ spojiva: akrylová živica |
| Obsah neprchavých látok - sušina (STN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.) | biely | ≥ 59 % hmotnostných |
|  |  | ≥ 40 % objemových |
|  | báza | ≥ 55 % hmotnostných |
|  |  | ≥ 33 % objemových |
| Hustota výrobku |  | cca 1,52 g/cm3 |
| Zasychanie (STN EN ISO 9117-5, stup. 4; WFT 200 µm, t = 20 °C, rel. vlhkosť vzduchu  = 60 % obj.) |  | ≥ 4 hodiny |
| Zrnitosť (STN EN 13300) |  | jemný |
| Spotreba (v jednej vrstve) |  | cca 0,10 – 0,17 kg/m2 |

Parametre zaschnutého náteru:

| Belosť (% MgO) |  | ≥ 95 |
| --- | --- | --- |
| Lesk (STN EN 13300) |  | matný až hodvábne matný |
| Odolnosť voči oteru za sucha - metóda Clemen (PN HET ZM 10-01) |  | trieda 0 (veľmi vysoká) |
| Odolnosť proti oderu za mokra (STN EN 13300) | biely | trieda 2 (vysoká) |
|  | báza | trieda 1 (veľmi vysoká) |
| Priepustnosť pre vodnú paru (STN EN 1062-1) |  | trieda V1-2 (vysoká až stredná; v závislosti od odtieňa) |
| Hrúbka ekvivalentnej difúznej vzduchovej vrstvy sd (STN EN ISO 7783) |  | ≤ 0,07 - 0,30 m (pri DFT 50 µm, v závislosti od odtieňa) |
| Prídržnosť k podkladu (STN 73 2577) |  | vyhovuje ≥ 1,5 MPa |

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov a obsah VOC sú uvedené na obale tohto výrobku. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú orientačné. Výrobok odporúčame vyskúšať pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú na vyžiadanie k dispozícii u výrobcu.