- Názov výrobku:		SOLDECOL LAZÚRA

Zaradenie výrobku:     	náterové hmoty na drevo

Stručný popis výrobku:	syntetická olejová tenkovrstvová lazúra na drevo

Odporúčané použitie: rozpúšťadlová olejová tenkovrstvová lazúra s prídavkom vosku a s UV-ochranou na dekoratívne a ochranné vonkajšie alebo vnútorné nátery dreva. Lazúra je vhodná na nové a obnovovacie nátery drevených stavebných dielov alebo konštrukcií napr. v interiéri na nátery krovov, podhľadov, paluboviek, dverí, stoličiek, stolov, truhiel a pod., v exteriéri napr. na nátery plotov, pergol, obloženie kôlní, chát, chalúp, protihlukových drevených bariér, drevených skeletov atď. Náter vytvára hodvábne matný vodoodpudivý povrch, ktorý vykazuje veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu . Farebne stále pigmenty spolu s prírodnými olejmi a voskom prirodzene zvýrazňujú štruktúru a kresbu dreva. Vďaka svojej konzistencii sa lazúra veľmi ľahko nanáša, má nižší odstrek pri zachovaní výborného rozlievania a penetrácie do dreva. Nátery olejovou lazúrou nepraskajú a nelúpu sa, ľahko sa obnovujú a umožňujú "dýchanie" dreva.

Lazúra nie je určená na nátery dreva, ktoré je v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou. Lazúra nie je vhodná na použitie na viac mechanicky namáhané nábytkové a iné plochy, nie je určená pre priamy styk s potravinami a pitnou vodou.

Odtiene: sú uvedené na viečku obalu:

SL 00	Bezfarebný

SL 10	Biely

SL 14	Šedý

SL 20	Buk

SL 22	Agát

SL 24	Gaštan

SL 26	Dub

SL 28	Teak

SL 30	Orech

SL 32	Palisander

SL 34	Oliva

SL 36	Pínia

SL 38	Oregonská pínia

SL 40	Mahagón

Odtiene je možné vzájomne miešať. Bezfarebný odtieň je možné použiť na zosvetlenie tmavších odtieňov, samostatne nie je príliš vhodný do exteriéru. UPOZORNENIE: výsledný odtieň náteru je ovplyvnený druhom, kvalitou a predúpravou dreva, predchádzajúcim náterom, aplikačnou technikou a množstvom nanesenej lazúry, pred realizáciou je preto nutné vykonanie vzorky skúšobného náteru pre jeho finálne odsúhlasenie.

Pre bezchybný vzhľad, dokonalú kresbu dreva a ideálnu sýtosť výsledného odtieňa sa odporúča povrch medzi jednotlivými nátermi ľahko prebrúsiť. Rôzne šarže pred aplikáciou zmiešať. Reklamáciu farebných odtieňov je možné uznať iba za podmienok vopred zhotoveného skúšobného náteru vykonaného podľa záväzného technologického postupu na malej vzorkovej ploche, ktorý musí byť postúpený na reklamáciu. Na prípadnej odtieňovej reklamácii uplatňovanej po spotrebovaní výrobku nebude braný ohľad.

Riedidlo: neriedi sa. Na umývanie náradia sa používa technický benzín alebo riedidlo S 6006 alebo S6001.

Nanášanie: štetcom v smere vlákien alebo striekaním HVLP, rovnomerne, prípadný prebytočný náter je vhodné stiahnuť do cca 10 minút polosuchým štetcom, špongiou alebo handrou. Lazúra by nemala tvoriť silný film, väčšina náteru by mala byť vsiaknutá do povrchu dreva.

Výdatnosť: cca 10 - 14 m2/l v 1 vrstve, výdatnosť  závisí od podkladu (druhu a kvality dreva, predúpravy, predchádzajúcich náterov, ...) a podmienok aplikácie (aplikačnej techniky, množstva nanesenej lazúry, teploty, ...)

Podklad: suchý, očistený, zbavený zvyškov živice a starých náterov, bez biotických škodcov. Podklad je odporúčané napustiť výrobkom SOLDECOL NAPOUŠTĚDLO, ktorý znižuje nasiakavosť dreva, uľahčuje následný náter lazúrou, vytvára účinnú bariéru proti prenikaniu vody, obsahuje veľmi účinné biocídne prípravky a odoláva tak napadnutiu plesňami, hubami a riasami a tým zvyšuje trvanlivosť dreva. Pozor, použitie iných komerčne dostupných insekticídno-fungicídnych prípravkov môže spomaliť dobu schnutia lazúry. Kompatibility lazúry s ďalšími prípravkami proti hubám a hmyzu je tak nutné vopred odskúšať, prípadne konzultovať s obchodno-technickým poradcom spol. HET. Odporúča sa, aby vlhkosť natieraného dreva bola do 10 hmotnostných%, nesmie prekročiť 12%. Od kvality predúpravy dreva závisí celkový vzhľad, a tiež životnosť náterového systému. Pri drevinách s vysokým obsahom látok sfarbujúcich drevo, napr. pri dube, agáte, smrekovci, sa drevo musí pred prvou aplikáciou vystaviť na niekoľko týždňov poveternosti alebo sa tieto látky musia vopred z dreva vylúhovať, inak hrozí budúce vymývanie trieslovín a vznik farebných vád vo forme nevzhľadných stekancov, máp a pod.

Aplikačná teplota: teplota hmoty, prostredia a podkladu sa pri aplikácii a do 24 hodín po aplikácii musí pohybovať v rozmedzí +5 až +30 ° C. Náter vykonávať za stáleho a suchého počasia (relatívna vlhkosť vzduchu <85%). Nepreschnutý náter chrániť pred dažďom. Optimálna teplota pre nanášanie lazúry je +18 ° C do + 23 ° C a optimálna relatívna vlhkosť vzduchu je 40 až 70%.

Príklad pracovného postupu:

- odstrániť prípadné staré emailové nátery, nátery strednovrstvovou alebo silnovrstvovou lazúrou a pod. Súdržné rovnomerne zafarbené staré nátery olejovou lazúrou nie je nutné odstraňovať. Povrch prebrúsiť a očistiť od brúsneho prachu.

- drevo je vhodné 1x napustiť prípravkom SOLDECOL NAPOUŠTĚDLO a nechať dôkladne preschnúť. (Doba schnutia napúšťadla je silne závislá na savosti dreva, nanesenom množstve, teplote a vlhkosti. Čas potrebný na zaschnutie sa obvykle pohybuje v rozmedzí 6 - 12 hodín.) Po dokonalom zaschnutí povrch ľahko prebrúsiť brúsnym papierom a očistiť.

- pred aplikáciou lazúru riadne premiešať a naniesť v intervale min. 8 – 24 hodín v interiéri 1 - 2 vrstvy, v exteriéri 2 - 3 vrstvy lazúry. Náter je suchý na dotyk najskôr po 3 hodinách a preschnutý po 24 - 48 hodinách. Doba schnutia je silne závislá od nasiakavosti dreva, hrúbky nanesenej vrstvy, teploty, vlhkosti príp. od typu zvoleného napúšťadla. Medzi jednotlivými nátermi je vhodné ľahké prebrúsenie povrchu. Pri natieraní je potrebné občas lazúru premiešať.

- všetky pomôcky pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu a po práci umyť technickým benzínom alebo riedidlom S6006 alebo S6001.

- nasiakavé materiály (handry, piliny, papier, prach a pod.) nasiaknuté lazúrou bezpečne zlikvidujte - za určitých ojedinelých okolností hrozí vďaka obsahu prírodných olejov samovznietenie. Skladovanie týchto materiálov sa odporúča v plechovej uzatvárateľnej nádobe s vodou. Nasiaknuté handry je tiež možné rozložiť na bezpečnom mieste a takto nechať úplne vyschnúť.

Pri použití lazúry na ošetrenie dreva s vysokým obsahom trieslovín (napr. dub, agát, smrekovec) je obzvlášť dôležité vyhotovenie skúšobného náteru. Z dôvodu vysokého obsahu trieslovín môže dochádzať k pomalému zasychaniu, následnému vyplavovaniu trieslovín a celkovému ovplyvneniu vzhľadu náterového filmu. Stohovateľnosť a dolep natretých plôch je treba odskúšať na konkrétne podmienky (hrúbka vrstvy, počet náterov, kvalita dreva, klimatické podmienky, a pod.). Náter je nutné pravidelne obnovovať. Určenie časového intervalu obnovovacích náterov sa volí podľa aktuálnej potreby.

Skladovateľnosť:   v suchu, pri +5 až +25 ° C. Nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením. Výrobok si v pôvodnom neotvorenom balení uchováva svoje úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale (EXP.), t.j. 36 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie: podľa aktuálnej ponuky – pozri cenník

Vlastnosti náterovej hmoty:

| Obsah neprchavých látok -sušina (STN EN ISO 3251, 105 ° C, 60 min.) |  | cca 20 % hmot. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | cca 17 % obj. |  |
| Hustota výrobku |  | cca 0,91 g/cm3 |  |
| Odporúčaný náterový systém (podľa STN EN 927-1) |  | 1. náter SOLDECOL NAPOUŠTĚDLO (podľa návodu na použitie) |  |
|  |  | 2. náter SOLDECOL LAZURA PREMIUM spotreba 70 - 100 ml/m2 |  |
|  |  | 3. náter SOLDECOL LAZURA PREMIUM spotreba 70 - 100 ml/m2 |  |
|  |  | 4. náter SOLDECOL LAZURA PREMIUM spotreba 70 - 100 ml/m2 |  |
| Podmienky konečného použitia a expozície pre vonkajšie nátery (podľa STN EN 927-1) |  |  |  |
| Podmienky expozície | Typ drevenej konštrukcie |  |  |
|  | Nestabilný | Polostabilný | Stabilný |
| Mierne | + | + | + |
| Stredné | + | + |  |
| Náročné | + |  |  |
| Zasychanie - na dotyk |  | najskôr po 3 hod. |  |
| Zasychanie - do stavu preschnutia |  | cca po 24 – 48 hod. |  |
| Pretierateľnosť (20 ° C) |  | najskôr po 8 hodinách (lepšie 24 hodinách) |  |
| Spotreba |  | 0,07 - 0,1 l/m2 |  |

Parametre zaschnutého náteru

| Krycia schopnosť (podľa STN EN 927-1) | polopriehľadný |
| --- | --- |
| Lesk (po 24 h, geometria 60°, podľa STN ISO 2813) | 5 – 35 jednotiek |
| Stupeň lesku (podľa STN EN 927-1) | matný až polomatný (Matt - Semi matt, M - SM) |
| Sila vrstvy (podľa STN EN 927-1) | malá až stredná |
| Absorpcia vody (priemerná hodnota, podľa STN EN 927-5, doporučený náterový systém) | 175-250 g/m2 |
| Prídržnosť k podkladu (STN EN ISO 4624, smrekové drevo) | ≥1,0 MPa |

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov a obsah VOC sú uvedené na obale tohto výrobku. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú orientačné. Odporúčame odskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú na vyžiadanie k dispozícii u výrobcu.