- Názov výrobku:		SOLDECOL LAZURA FORTE

Zaradenie výrobku:     	náterové hmoty na drevo

Stručný popis výrobku:	strednovrstvová hodvábne lesklá alkydová lazúra na drevo

Odporúčané použitie: vysoko kvalitná alkydová strednovrstvová rozpúšťadlová lazúra s brómbutylovým spojivom, prídavkom zmesi voskov, UV-stabilizátorom, aditívom pre zlepšenie rozlievania a vyššej odolnosti proti poškriabaniu. Lazúra je ošetrená účinnými fungicídnymi a algicídnymi prípravkami a jej náterový film tak viac odoláva hubám a riasam.

Lazúra sa používa na dekoratívne a ochranné vonkajšie alebo vnútorné nátery dreva, je vhodná na nové a obnovovacie nátery drevených stavebných dielov alebo konštrukcií napr. v interiéri na nátery krovov, podhľadov, paluboviek, dverí, stoličiek, stolov, truhiel a pod., v exteriéri napr. na nátery plotov, pergol, obloženie kôlní, chát, chalúp, protihlukových drevených bariér, drevených skeletov atď. V miernych podmienkach vonkajšej expozície je lazúra takisto vhodná na nátery stolárskych výrobkov a záhradného nábytku. Náter vytvára hodvábny pololesklý vysoko vodoodpudivý povrch, ktorý vykazuje veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Kvalitné pigmenty spolu so silikonizovanou alkydovou živicou a zmesou voskov prirodzene zvýrazňujú štruktúru a kresbu dreva. Vďaka svojim vlastnostiam lazúra dobre penetruje, perfektne sa rozotiera a má dobrý rozlev. Lazúra nie je určená na nátery dreva, ktoré je v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou. Lazúra nie je vhodná na použitie na mechanicky viac namáhané nábytkové a iné plochy, nie je určená na priamy styk s potravinami a pitnou vodou.

Odtiene: 60 odtieňov podľa vzorkovnice HET SOLDECOL LAZÚRA FORTE tónovaných tónovacím systémom HET MULTIMIX alebo PROHET. Odtiene je možné vzájomne medzi sebou miešať. Bezfarebný transparentný odtieň je možné použiť na zosvetlenie tmavších odtieňov, prípadne ako obnovovací náter pri požiadavke na zachovanie pôvodného odtieňa. Samostatne nie je príliš vhodný do exteriéru.

UPOZORNENIE: výsledný odtieň náteru a lesk je ovplyvnený druhom, kvalitou a predbežnou úpravou dreva, predchádzajúcim náterom, aplikačnou technikou a množstvom nanesenej lazúry, pred realizáciou je preto nutné vykonanie vzorky skúšobného náteru pre jeho finálne odsúhlasenie. Pre bezchybný vzhľad, dokonalú kresbu dreva a ideálnu sýtosť výsledného odtieňa sa odporúča povrch medzi jednotlivými nátermi ľahko prebrúsiť. Viac balení rovnakého odtieňa pred aplikáciou zmiešať. Reklamáciu farebných odtieňov je možné uznať iba za podmienok vopred zhotoveného skúšobného náteru vykonaného podľa záväzného technologického postupu na malej vzorkovej ploche, ktorý musí byť postúpený na reklamáciu. Na prípadné odtieňové reklamácie uplatňované po spotrebovaní výrobku nebude braný ohľad.

Riedidlo: neriedi sa. Na umytie náradia sa používa technický benzín alebo riedidlo S 6006 alebo S6001.

Nanášanie: štetcom v smere vlákien alebo striekaním HVLP, rovnomerne. Lazúra by nemala tvoriť príliš silný film.

Výdatnosť: cca 14 - 18 m2/l v 1 vrstve, výdatnosť je závislá od podkladu (druhu a kvality dreva, predúpravy, predchádzajúcich náterov, ...) a podmienok aplikácie (aplikačnej techniky, množstva nanesenej lazúry, teploty, ...).

Podklad: suchý, očistený, zbavený zvyškov živice a starých náterov, bez biotických škodcov. Podklad je odporúčané napustiť výrobkom SOLDECOL NAPOUŠTĚDLO, ktorý znižuje nasiakavosť dreva, uľahčuje následný náter lazúrou, vytvára účinnú bariéru proti prenikaniu vody, obsahuje veľmi účinné biocídne prípravky a odoláva tak napadnutiu plesňami, hubami a riasami a tým zvyšuje trvanlivosť dreva. Pozor, použitie iných komerčne dostupných insekticídno-fungicídnych prípravkov môže spomaliť dobu schnutia lazúry. Kompatibility lazúry s ďalšími prípravkami proti hubám a hmyzu je tak nutné vopred odskúšať, prípadne konzultovať s obchodno-technickým poradcom spol. HET. Odporúča sa, aby vlhkosť natieraného dreva bola do 10 hmotnostných%, nesmie prekročiť 12%. Od kvality predúpravy dreva závisí celkový vzhľad, a tiež životnosť náterového systému. Pri drevinách s vysokým obsahom látok sfarbujúcich drevo, napr. pri dube, agáte, smrekovci, sa drevo musí pred prvou aplikáciou vystaviť na niekoľko týždňov poveternosti alebo sa tieto látky musia vopred z dreva vylúhovať, inak hrozí budúce vymývanie trieslovín a vznik farebných vád vo forme nevzhľadných stekancov, máp a pod.

Aplikačná teplota: teplota hmoty, prostredia a podkladu sa pri aplikácii a do 24 hodín po aplikácii musí pohybovať v rozmedzí +10 až +30 ° C. Náter vykonávať za stáleho a suchého počasia (relatívna vlhkosť vzduchu <85%). Nepreschnutý náter chrániť pred dažďom. Optimálna teplota pre nanášanie lazúry je +18 ° C do + 23 ° C a optimálna relatívna vlhkosť vzduchu je 40 až 70%.

Príklad pracovného postupu:

- odstrániť prípadné staré emailové nátery, nátery strednovrstvovou alebo silnovrstvovou lazúrou a pod. Súdržné rovnomerne zafarbené staré nátery olejovou lazúrou nie je nutné odstraňovať. Povrch prebrúsiť a očistiť od brúsneho prachu.

- drevo je vhodné 1x napustiť prípravkom SOLDECOL NAPOUŠTĚDLO a nechať dôkladne preschnúť. (Doba schnutia napúšťadla je silne závislá na savosti dreva, nanesenom množstve, teplote a vlhkosti. Čas potrebný na zaschnutie sa obvykle pohybuje v rozmedzí 6 - 12 hodín.) Po dokonalom zaschnutí povrch ľahko prebrúsiť brúsnym papierom a očistiť.

- pred aplikáciou lazúru riadne premiešať a naniesť v intervale min. 24 hodín v interiéri 2 vrstvy, v exteriéri 3 vrstvy lazúry. Každý náter je suchý na dotyk najskôr po 6 hodinách a preschnutý po 24 - 48 hodinách. Doba schnutia silne závisí od nasiakavosti dreva, hrúbky nanesenej vrstvy, teploty, vlhkosti príp. od typu zvoleného napúšťadla. Medzi jednotlivými nátermi je vhodné ľahké prebrúsenie povrchu. Pri natieraní je potrebné občas lazúru premiešať.

- V prípade potreby vyššieho lesku náterového filmu alebo vyššej životnosti pri súčasnom zachovaní požadovanej sýtosti odtieňa je možné poslednú vrstvu vykonať iba nepigmentovaným bezfarebným (transparentným) odtieňom. Ten môžeme použiť aj na obnovovacie nátery pri požiadavke zachovaní pôvodného podkladového odtieňa.

- všetky pomôcky pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu a po práci umyť technickým benzínom alebo riedidlom S6006 alebo S6001.

Pri použití lazúry na ošetrenie dreva s vysokým obsahom trieslovín (napr. dub, agát, smrekovec) je obzvlášť dôležité vyhotovenie skúšobného náteru. Z dôvodu vysokého obsahu trieslovín môže dochádzať k pomalému zasychaniu, následnému vyplavovaniu trieslovín a celkovému ovplyvneniu vzhľadu náterového filmu.

Stohovateľnosť a dolep natretých plôch treba odskúšať na konkrétne podmienky (hrúbka vrstvy, počet náterov, kvalita dreva, klimatické podmienky, a pod.).

Náter je nutné pravidelne obnovovať. Určenie časového intervalu obnovovacích náterov sa volí podľa aktuálnej potreby. Pri použití v exteriéri celkovú životnosť náterového systému ovplyvňuje aj výber odtieňa. Pri požiadavke zachovanie pôvodného podkladového odtieňa je pre obnovovacie nátery vhodné použiť bezfarebný odtieň.

Skladovanie: v suchu, pri +5 až +25 ° C. Nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením. Výrobok si v pôvodnom neotvorenom balení uchováva svoje úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale (EXP.), t. j. 36 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie: podľa aktuálnej ponuky - pozri cenník

Vlastnosti náterovej hmoty:

| Obsah neprchavých látok - sušina (STN EN ISO 3251, 105 ° C, 60 min.) |  | cca 45 % hmot. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | cca 42 % obj. |  |
| Hustota výrobku |  | cca 0,92 – 0,94 g/cm3 |  |
| *Odporúčaný náterový systém (vonkajšie nátery, podľa STN EN 927-1) |  | 1. náter SOLDECOL NAPOUŠTĚDLO (podľa návodu na použitie) |  |
|  |  | 2. náter SOLDECOL LAZURA FORTE spotreba 55 - 75 ml/m2 |  |
|  |  | 3. náter SOLDECOL LAZURA FORTE spotreba 55 - 75 ml/m2 |  |
|  |  | 4. náter SOLDECOL LAZURA FORTE spotreba 55 - 75 ml/m2 |  |
| Podmienky konečného použitia a expozície pre vonkajšie nátery (podľa STN EN 927-1) |  |  |  |
| Podmienky expozície | Typ drevenej konštrukcie |  |  |
|  | Nestabilný | Polostabilný | Stabilný |
| mierne | + | + | + |
| stredné | + | + |  |
| náročné | + |  |  |
| Zasychanie - na dotyk |  | najskôr po 6 hod. |  |
| Zasychanie - do stavu preschnutia |  | cca po 24 – 48 hod. |  |
| Pretierateľnosť (20 °C) |  | najskôr po 24 hodinách |  |
| Spotreba (v jednej vrstve podľa kvality podkladu a spôsobu aplikácie) |  | 0,05 - 0,07 l/m2 |  |

Parametre zaschnutého náteru:

| Krycia schopnosť | polopriehľadný |
| --- | --- |
| (Podľa STN EN 927-1) | 10 – 60 jednotiek |
| Lesk (po 24 h, geometria 60 °, podľa STN ISO 2813, podklad smrekové drevo, 2 vrstvy náteru) | pololesklý (Semi gloss, SG) |
| stupeň lesku | stredný |
| (Podľa STN EN 927-1, podklad smrekové drevo, 2 vrstvy náteru) | 50 - 150 g/m2 |
| sila vrstvy | ≥1,0 MPa |

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov a obsah VOC sú uvedené na obale tohto výrobku. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú orientačné. Odporúčame odskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú na vyžiadanie k dispozícii u výrobcu.